# ООО "ГОРИЗОНТ"

22 9199

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ООО "Горизонт"

________  А.В.Конорев

«____» ____________ 2013 г.

М.П.

# ограждения ДОРОЖНЫЕ из                                           ВЫСОКОПРОЧНОГО пластика

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ 2291-002-92017623-2013

Дата введения с:___________

Россия, 2013 г.

Содержание

Введение	3

1 Технические требования	4

2 Требования безопасности	8

3 Охрана окружающей среды	9

4 Правила приемки	10

5 Методы контроля	12

6 Транспортирование и хранение	14

7 Указания по эксплуатации	15

8 Гарантии изготовителя	16

Приложение А Ссылочная нормативная документация	17

Приложение Б Основные параметры и характеристики	19

Приложение В Коэффициент световозвращения образцов пленки световозвращающей	28

Приложение Г Перечень рекомендуемого оборудования и измерительных средств	30

Лист регистрации изменений	31

Настоящие технические условия разработаны и оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114-95

# Введение

Настоящие технические условия распространяются на ограждения дорожные из высокопрочного пластика (далее по тексту – ограждения), предназначенные для временного ограждения мест производства ремонтных и строительных работ на городских и междугородних дорогах, для применения в местах массового скопления людей, разделение пешеходных и велосипедных дорожек.

Место установки – улицы и дороги по СНиП 2.07.01-89.

Вид климатического исполнения – УХЛ 1 согласно ГОСТ 15150-69, рабочий диапазон температуры окружающего воздуха от минус 60˚С до плюс 40˚С.

Типоразмерный ряд выпускаемых ограждений:

- ограждения ВАРИО 2000 на подставках К1;

- ограждения ВАРИО 1500 на круглых подставках или треугольных подставках;

- «солдатик» ВАРИО на подставке D 80 или на подставке К1.

Пример обозначения ограждения при заказе:

«Ограждение ВАРИО 1500 на круглых подставках по ТУ 2291-002-92017623-2013».

Перечень ссылочной нормативной документации приведен в приложении А.

# 1 Технические требования

1.1 Ограждения должны соответствовать требованиям настоящих технических условий, комплекту конструкторской документации и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

1.2 Основные параметры и характеристики ограждений приведены в приложении Б.

1.3 Требования к конструкции

1.3.1 Внешний вид ограждений должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Трещина | Не допускается |
| Пузырь | Не допускается |
| Искажение, смещение формы изделия | Допускается в пределах допуска по чертежу |
| Срез, вырыв, скол, глубиной, мм. | 1... 1,5 |
| Недооформленность, мм. глубиной длиной шириной | 1 5 3 |
| Пористость на поверхности изделия | Не допускается |
| Разнотон, разноцвет. | Допускается |

1.3.2 Минимальное расстояние видимости ограждений в ночное время (при ближнем свете фар) – 200,00 метров.

1.3.3 Коэффициент световозвращения образцов пленки световозвращающей приведены в Приложении В.

1.3.4 Фотометрические и колориметрические характеристики должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50971-2011 п.п. 5.3, 5.4.

1.3.5 Требования устойчивости к динамическому воздействию

1.3.5.1 Ограждения после динамического воздействия  должны остаться прежних размеров, при этом ни один из типов не должен иметь механических повреждений.

1.3.5.2 После динамического воздействия должны сохраняться целостность корпуса и удерживающего устройства.

1.3.6 Требования стойкости к воздействию жидкостей и климатических факторов – согласно ГОСТ Р 50971-2011 п.5.6.

1.4 Требования к материалам

1.4.1 Все материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления, должны соответствовать нормативной и конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке и подвергаться входному контролю по ГОСТ 24297-2013.

1.4.2 Транспортирование и хранение материалов должно проводиться в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений, а также исключающих возможность подмены.

1.4.3 Материал подставок К1 и D80 - металлонаполненная резина.

1.4.4 Материал изготовления ограждений – высокопрочный пластик.

1.4.5 На всех изделиях используется (наклеивается) светоотражающая пленка типа Б.

  - Требования по надежности

1.5.1 Ограждения – неремонтопригодные, подлежат отбраковке, если при ревизии были обнаружены механические повреждения, превышающие значения, указанные в таблице 1, а также трещины, разрывы.

    - Критерии отказов:

- потеря функциональности из-за повреждения крепежных элементов;

- существенные механические повреждения, трещины, расслоения, разрывы.

1.6 Комплектность

1.6.1 В комплект поставки входит:

- ограждение дорожное – 1 компл.;

- эксплуатационная документация (ЭД):

- паспорт – 1 экз.;

- руководство по эксплуатации – 1 экз.

Ограждения, отгружаемые в один адрес по одному товаросопроводительному документу, поставляются с одним комплектом ЭД, если другое количество не оговорено в договоре.

1.7  Маркировка

1.7.1 Каждую партию ограждений маркируют с помощью ярлыка, который содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение ограждений;

- номер партии;

- год и месяц выпуска;

- обозначение технических условий.

1.7.2 Способ нанесения маркировки должен обеспечивать четкость надписи на период транспортирования и хранения.

1.7.3 Транспортную маркировку производить по ГОСТ 14192-96 с указанием основных, дополнительных и информационных надписей, а также манипуляционных знаков “место строповки”, “центр масс”, выполняемых водостойкой краской.

1.8 Упаковка

1.8.1 Упаковка должна обеспечивать защиту ограждений oт повреждений при перевозке всеми видами транспорта и хранении.

1.8.2 Ограждения упаковывают в полиэтиленовую пленку и укладывают в ящики по ГОСТ 2991-85, ГОСТ 10198-91.

1.8.3 По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность при транспортировании и хранении.

1.8.4 Эксплуатационная документация должна быть герметично упакована в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 или другого водонепроницаемого материала.

# 2 Требования безопасности

2.1 Высокопрочный пластик, используемый для изготовления ограждений, является не токсичным, не взрывопожароопасным и не самовоспламеняющимся материалом.

2.2 Поверхность ограждений не имеет заусенцев, острых кромок и прочих дефектов, представляющих опасность травмирования монтажного и обслуживающего персонала.

2.3 Для обеспечения экологической безопасности в конструкции ограждений были применены материалы, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду.

# 3 Охрана окружающей среды

3.1 Выбросы в атмосферу газообразных веществ при изготовлении ограждений значительно ниже норматива ПДК и не требуют специальной дополнительной очистки. Пылеобразные отходы отсутствуют.

3.2 Ограждения при нормальных условиях эксплуатации не являются источником загрязнения окружающей среды.

3.3 Основным видом возможного опасного воздействия на окружающую среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод в результате

- неорганизованного сжигания и захоронения отходов материалов на территории предприятия-изготовителя или вне его;

- произвольной свалки их в не предназначенных для этой цели местах.

3.4 Допускается утилизацию отходов материалов и химикатов в процессе производства осуществлять на договорной основе с организацией, имеющей лицензию на утилизацию отходов.

# 4 Правила приемки

4.1 Ограждения предъявляют к приемке технического контроля предприятия - изготовителя партиями. За партию принимают любое количество изделий одного типа, предъявленное одновременно к приемке.

4.2 Для проверки соответствия качества ограждений требованиям настоящих технических условий их подвергают приемо-сдаточным и периодическим испытаниям в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 - Приемо-сдаточные и периодические испытания

| Наименование показателя | Количество проверяемых образцов | Вид испытаний |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приемо- сдаточные | Периодические |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Качество конструкторской и эксплуатационной документации | Сплошной | + | + |
| Конфигурация и геометрические размеры | Не менее 10% изделий от партии | + | + |
| Внешний вид | Сплошной | + | + |
| Световозвращающие элементы | Не менее 10% изделий от партии | - | + |
| Определение ударной вязкости | 10% изделий от партии, но не менее чем на трех деталях, не реже одного раза в квартал | - | + |
| Испытание на статический изгиб | 10% изделий от партии, но не менее чем на трех деталях, не реже одного раза в квартал | - | + |

продолжение таблицы 4

| Твердость | 10% изделий от партии, но не менее чем на трех деталях, не реже одного раза в квартал | - | + |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркировка | Сплошной | + | + |
| Упаковка | Сплошной | + | + |
| Статические и ударные испытания | 10% изделий от партии, но не менее чем на трех деталях, не реже одного раза в квартал | - | + |
| Испытания на статическую (ветровую) нагрузку | 10% изделий от партии, но не менее чем на трех деталях, не реже одного раза в квартал | - | + |

4.3 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят дополнительные испытания на удвоенном количестве ограждений, взятых от той же партии.

4.4 При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний всю партию подвергают сплошному контролю.

4.5 Потребитель имеет право проводить выборочную проверку на соответствие всем требованиям настоящих технических условий на 2% изделий от партии. При неудовлетворительных результатах выборочной проверки отбирают удвоенное количество изделий от той же партии. При неудовлетворительных результатах проверки вся партия бракуется.

# 5 Методы контроля

5.1 Перечень оборудования и измерительных средств, рекомендуемых к применению, приведен в приложении Г.

5.2 Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568-97. При всех видах испытаний необходимо применять измерительные средства, имеющие действующие документы (свидетельства о поверке, свидетельства о калибровке и т.д.).

5.3 Проверка комплектности конструкторской и эксплуатационной документации производится путём сравнения имеющихся документов со спецификацией. Проверка качества указанной документации  проводится на соответствие её требованиям ГОСТ 2.114-95, ГОСТ 2.610-2006.

5.4 Конфигурацию и геометрические размеры проверяют с помощью:

- металлической линейкой по ГОСТ 427-75 с пределом измерений     0-1000 мм, с ценой деления 1 мм;

- рулеткой по ГОСТ 7502-98 с пределом измерений 0-1000 мм, с ценой деления 1 мм;

- штангенциркулем по ГОСТ 166-89 с пределом измерения 0-125 мм, с ценой деления 0,1 мм;

- толщиномером по ГОСТ 11358-89 с ценой деления 0,1 мм.

5.5 Внешний вид проверяется визуально на соответствие требованиям таблицы 1.

5.6 Контроль световозвращающих элементов осуществляют по    ГОСТ Р 54809-2011.

  - Определение ударной вязкости проводят по ГОСТ 4647-80.

  - Испытание на статический изгиб проводят по ГОСТ 4648-71.

  - Твердость определяют по ГОСТ 4670-91.

  - Маркировку и упаковку проверяют визуально.

  - Статические и ударные испытания проводятся согласно         ГОСТ Р 52721-2007.

  - Испытание на статическую (ветровую) нагрузку

Ограждения устанавливают в зажимы так, чтобы вершина зажима находилась на уровне поверхности грунта при установке на дороге.

Нагрузку прикладывают к середине в направлении движения. Значение нагрузки должно составлять 0,42 кН/м2. По истечении 120 секунд измеряют величину отклонения верха от вертикального положения вместе с испытательным грузом, приложенным к ограждению.

Затем испытательный груз удаляют и после 120 секунд измеряют величину отклонения верха.

Величины временной и остаточной деформаций определяют как отношение среднего значения отклонения (для каждого из трех столбиков) к его высоте над уровнем поверхности грунта в процентах.

# 6 Транспортирование и хранение

6.1 Ограждения перевозят транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

6.2 Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе 2 (С) ГОСТ15150-69.

6.3 Ограждения должны храниться в закрытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м. от источника тепла, в условиях исключающих воздействие прямых солнечных лучей, нефтепродуктов, кислот, щелочей и других веществ, разрушающих резину.

6.4 При хранении в условиях минусовой температуры не допускается подвергать ограждения сильным ударам и резким перегибам.

6.5 Особых требований к условиям складирования не предъявляется.

# 7 Указания по эксплуатации

7.1 Категорически запрещается:

- эксплуатация ограждений при отсутствии ЭД;

- использовать ограждения в условиях, превышающие указанные в ЭД.

7.2 При эксплуатации допускаются профилактические осмотры изделий.

7.3 Эксплуатация ограждений должна осуществляться в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации 2291.001.2013 РЭ «Ограждения дорожные из высокопрочного пластика».

# 8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие ограждений требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

8.2 Гарантийный срок хранения - 2 года со дня их изготовления.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня установки или меньший срок в пределах гарантийного срока хранения.

8.4 Прекращение гарантий изготовителя наступает по истечении гарантийного срока.

8.5 В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов по вине завода-изготовителя, последний обязуется безвозмездно устранить дефекты или заменить изделия в кратчайший технически возможный срок.

# Приложение А

# (справочное)

# ССЫЛОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия.

ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов

ГОСТ 12.0.004 - 90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004 - 91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.3.002 - 75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 427 – 75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия.

ГОСТ 4647-80 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи.

ГОСТ 4648-71 Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб.

ГОСТ 4670-91 Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика.

ГОСТ 7502 – 98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 11358- 89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения.

ГОСТ Р 50971-2011 Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.

ГОСТ Р 52606-2006 Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений.

ГОСТ Р 52721-2007 Технические средства организации дорожного движения. Методы испытаний дорожных ограждений.

ГОСТ Р 54809-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля.

СНиП 2.07.01 - 89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений.

# Приложение Б

# (справочное)

# Основные параметры и характеристики

1. Ограждения ВАРИО 2000 на подставках К1 (рис.1)

1.1 Основные параметры и характеристики приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 - Основные параметры и характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 2450 780 1105 |
| Масса ограждения ВАРИО 2000, кг Масса подставки К1, кг | 13,00 32,00 |
| Световозвращающая полоса, мм - маленькая нижняя - большая верхняя | 205×11 206×26 |

1.2 Ограждения ВАРИО 2000 на подставках К1 включает в себя:

- ограждение пластиковое ВАРИО 2000 (рис.2);

- подставки К1 (рис.3).

Рисунок 1 - Ограждения ВАРИО 2000 на подставках К1

Рисунок 2 - ограждение пластиковое ВАРИО 2000

Рисунок 3 - подставка К1

2. Ограждения ВАРИО 1500 на круглых подставках (рис.4) или треугольных подставках (рис.5)

2.1 Основные параметры и характеристики приведены в таблице Б.2.

Таблица Б.2 - Основные параметры и характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
|  | На круглых подставках | На треугольных подставках |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 2130 600 1120 | 1610 600 1120 |
| Масса ограждения, кг Масса подставки, кг | 9,70 3,00 | 9,70 0,90 |
| Световозвращающая полоса, мм (с двух сторон) | 600×300 |

2.2 Ограждения ВАРИО 1500 на круглых или треугольных опорах включает в себя:

- ограждения пластиковые ВАРИО 1500 (рис.6);

- подставки (круглые или треугольные).

Рисунок 4 – Ограждения ВАРИО 1500 на круглых подставках

Рисунок 5 – Ограждения ВАРИО 1500 на треугольных подставках

Рисунок 6 – Ограждения пластиковые ВАРИО 1500

3 «солдатик» ВАРИО на подставке D 80 (рис.7) или на подставке К1 (рис.8)

3.1 Основные параметры и характеристики приведены в таблице Б.3.

Таблица Б.3 - Основные параметры и характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
|  | на подставке D 80 | на опоре К1 |
| Габаритные размеры, мм: - длина - ширина - высота | 400 400 1225 | 400 780 1235 |
| Масса солдатика, кг Масса подставки, кг | 2,30 12,00 | 2,30 32,00 |
| Световозвращающая полоса, мм (с двух сторон) | 1225×290 |

3.2 «солдатик» ВАРИО на подставке D 80  или на подставке К1 включает в себя:

- «солдатик» ВАРИО;

- подставку D 80  (рис.9) или подставку К1 (рис.3).

Рисунок 7 – «солдатик» ВАРИО на подставке D 80

Рисунок 8 – «солдатик» ВАРИО на подставке К1

Рисунок 9 – подставка D 80

# Приложение В

# (справочное)

# Коэффициент световозвращения образцов пленки световозвращающей

Таблица В.1 - Коэффициент световозвращения образцов пленки световозвращающей для дорожных знаков красного цвета

Таблица В.2 - Коэффициент световозвращения образцов пленки световозвращающей для дорожных знаков синего цвета

Таблица В.3 - Коэффициент световозвращения образцов пленки световозвращающей для дорожных знаков белого цвета

Таблица В.4 - Коэффициент световозвращения образцов пленки световозвращающей для дорожных знаков желтого цвета

# Приложение Г

(справочное)

# Перечень рекомендуемого оборудования и измерительных средств

Таблица Д.1

| Наименование оборудования, тип | ГОСТ, ТУ | Погрешность, класс точности |
| --- | --- | --- |
| Измерительная металлическая линейка | ГОСТ 427-75 | ±1,0 мм |
| Рулетка | ГОСТ 7502-98 | ±1,0 мм |
| Штангельциркуль | ГОСТ 166-89 | ±0,1 мм |
| Толщиномер | ГОСТ 11358-89 | ±0,1 мм |

# Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номер страниц | Всего страниц в документе | № документа | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | замененных | новых | аннулированных | измененных |  |  |  |  |  |